| ICS | 83.040.10 |
| --- | --- |
| CCS | CSTC. B 72 |

中国热带作物学会团体标准

T/XXX XXXX—XXXX

特种胶初加工原料  鲜胶乳

Material for primary processing of specialty natural rubber—Fresh rubber latex

（本草案完成时间：2025.04.02）

- XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

中国热带作物学会  发布

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国热带作物学会提出并归口。

本文件起草单位：中国热带农业科学院农产品加工研究所、中国热带农业科学院橡胶研究所。

本文件主要起草人：王兵兵、廖禄生、张福全、高新生、彭文凤、陈学华。

特种胶初加工原料  鲜胶乳

范围

本文件规定了从巴西三叶橡胶树采集且未经加工的鲜胶乳的要求、检验规则以及包装、贮存和运输等，描述了相应的试验方法。

本文件适用于特种天然生胶加工使用的鲜胶乳，也适用于特种浓缩胶乳加工使用的鲜胶乳。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 601 化学试剂 标准滴定溶液的制备

GB/T 8086 天然生胶 杂质含量的测定

GB/T 8088 天然生胶与天然乳胶 氮含量的测定

GB/T 8290 胶乳 取样

GB/T 8292 浓缩天然胶乳 挥发脂肪酸值的测定

GB/T 8298 胶乳 总固体含量的测定

GB/T 8299 浓缩天然胶乳 干胶含量的测定

GB/T 8300 浓缩天然胶乳 碱度的测定

GB/T 14795 天然橡胶 术语

NY/T 1389 天然胶乳 游离钙镁含量的测定

NY/T 4225 天然生胶 脂肪酸含量的测定 气相色谱法

NY/T 4516 天然胶乳 橡胶粒子粒径的测定 动态光散射法(DLS)

SN/T 2945 橡胶及其制品中铅、镉、铬、铜、锰、锌含量测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法

术语和定义

GB/T 14795 界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

特种胶  Specialty natural rubber; speciality natural rubber

能够满足国防及高端装备等特殊领域需求的专用天然橡胶。

特种天然生胶Specialty raw natural rubber; speciality raw natural rubber

能够满足航空轮胎、重负载减振制品等特殊领域需求的专用天然生胶。

特种浓缩胶乳Specialty natural rubber latex concentrate; speciality natural rubber latex concentrate

能够满足探空气球、胶乳薄膜制品等特殊领域需求的专用浓缩天然胶乳。

- 小橡胶粒子含量 Small rubber particle content

鲜胶乳中粒径小于250nm的橡胶粒子占总橡胶粒子的体积分数。

残渣含量  Sludge content

100g鲜胶乳中所含沉积物的质量分数。

[来源：GB/T 14795-2023,3.11.26,有修改]

要求

- 鲜胶乳应符合表1的规定，且不应加入氨以外的保存剂（如常用的TT/ZnO等）。

要求

| 项目 |  | 技术指标 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 总固体含量（质量分数）/% |  | ≥33 | GB/T 8298 |
| 干胶含量（质量分数）/% |  | ≥30 | GB/T 8299 |
| 非胶固体1（质量分数）/% |  | ≤3 | — |
| 挥发脂肪酸（VFA）值 |  | ≤0.05 | GB/T 8292 |
| 氨含量（质量分数，按鲜胶乳计）/% | 特种天然生胶加工使用 | ≤0.05 | 附录B |
|  | 特种浓缩胶乳加工使用 | ≥0.20 |  |
| 游离钙镁含量/（mmol/kg） |  | ≤8 | NY/T 1389 |
| 杂质含量3（质量分数，按鲜胶乳计）/% |  | ≤0.02 | GB/T 8086 |
| 脂肪酸含量3（按总固体计）/% |  | 0.5～1.5 | NY/T 4225 |
| 蛋白质含量2（按总固体计）/% |  | 2.0～6.0 | GB/T 8088 |
| 铜含量3（按总固体计）/（mg/kg） |  | ≤8 | SN/T 2945 |
| 锰含量3（按总固体计）/（mg/kg） |  | ≤8 | SN/T 2945 |
| 重均相对分子量3/（×104） |  | ≥160 | ### 附录C |
| 分子量分布系数3 |  | 6～9 |  |
| 小橡胶粒子含量（体积分数，按鲜胶乳计）/% |  | ≤30 | 附录D |
| 残渣含量（质量分数，按鲜胶乳计）/% |  | ≤0.8 | 附录E |
| 总固体含量与干胶含量之差； 按照GB/T 8088 测定鲜胶乳的氮含量，再乘以6.25得到蛋白质含量； 杂质含量、脂肪酸含量、铜含量、锰含量、重均相对分子量、分子量分布系数等项目均采用鲜胶乳制备的干胶膜（附录A）进行测定。对于杂质含量，按照GB/T 8086测定干胶膜的杂质含量，再换算成鲜胶乳的杂质含量。 |  |  |  |

检验规则

检验分类

特种胶初加工原料鲜胶乳的检验类别包括:鉴定检验、质量一致性检验。

鉴定检验

当产品遇有下列情况之一时，应进行鉴定检验：

新的特种胶产品投产或转厂生产时；

专供特种胶园产地或树种发生变更时；

质量一致性检验结果与鉴定检验结果有较大差异时；

连续生产时，每年按照鉴定检验项目进行1次全面考核。

鉴定检验包括表1中所有项目。

质量一致性检验

每批鲜胶乳入厂加工前，由生产单位技术检验人员用孔径为380 μm（40目）筛网对鲜胶乳过滤，除去树皮、杂物和凝块后，按照GB/T 8290规定取样进行质量一致性检验，每一项检验均符合表1技术指标要求方可交收。

质量一致性检验项目包括：总固体含量、干胶含量、总干差、挥发脂肪酸值、氨含量、残渣含量和小橡胶粒子含量。

组批规则和取样方法

组批规则

质量一致性检验以槽/车一个检验批次。

取样方法

按照GB/T 8290 取样或按供需双方认可的方法进行。

判定规则和复验规则

检验结果符合鉴定检验或质量一致性检验项目要求的，判定为合格。

检验结果中只要有一项不符合表1的要求，则判该批鲜胶乳为不合格；如有争议，可加倍取样复验一次，如仍不合格，则判该批鲜胶乳为不合格。

包装、贮存和运输

包装

采用不锈钢收胶罐收集胶乳，首次使用前和每次收胶后用氨水清洗收胶罐，确保收胶罐清洁；加装胶乳后，洗桶水及其他任何杂物不应加入收胶罐。

贮存和运输

贮存、待运和运输途中应有遮盖，避免暴晒。

（规范性）
鲜胶乳干胶膜的制备

设备

玻璃培养皿，直径 15 cm。

烘箱，能将温度控制在 50 ℃±2 ℃和 70 ℃±2 ℃。

电子天平，精确至 0.1 g。

取样

按GB/T 8290规定的方法取实验室样品 2 000 g。

操作步骤

每次取约 15 g鲜胶乳倒进玻璃培养皿（A.1.1）中，并将玻璃培养皿（A.1.1）水平放置烘箱（A.1.2）中，在烘箱（A.1.2）中 50 ℃±2 ℃或 70 ℃±2 ℃加热至试样白色消失，干胶膜呈透明状。揭下干燥后的干胶膜，用密封袋包装后再置于干燥器内，以防胶膜吸潮，存放于避光阴凉处备用。

（规范性）
鲜胶乳中氨含量的测定

原理

利用酸碱中和反应原理，测定鲜胶乳中氨的含量。氨与盐酸的反应式如下：

NH3∙H2O+HCl=NH4Cl+H2O

试剂

总则

仅使用确认的分析纯试剂，蒸馏水或纯度与之相等的水。

盐酸标准溶液

盐酸标准贮备溶液，c(HCl)=0.1 mol/L。

按 GB/T 601 制备。

盐酸标准溶液，c(HCl)=0.02 mol/L。

用 50 mL,移液管吸取 50.00 mL c(HCl)=0.1 mol/L 的盐酸标准贮备溶液(B.2.2.1)放于 250 mL  容量瓶中，用蒸馏水稀释至刻度，摇匀。

0.1%(g/L)的甲基红乙醇指示溶液。

称取 0.1 g甲基红，溶于 100 mL 体积分数为 95 % 乙醇的滴瓶中，摇匀即可。

仪器

普通的实验室仪器。

操作程序

用1 mL的吸管准确吸取1 mL 鲜胶乳(用滤纸把吸管口外的胶乳擦干净)放入已装有约 50 ml蒸馏水的锥形瓶中，吸管中黏附着的胶乳用蒸馏水洗入锥形瓶。然后加人2滴⁓3滴 0.1%（g/L）甲基红乙醇指示溶液（B.2.3），用0.02  mol/L，盐酸标准溶液（B.2.2.2）进行滴定，当颜色由淡黄变成粉红色时即为终点，记下消耗盐酸标准溶液的毫升数。

结果的表示

以 100 mL胶乳中含氨(NH3)的克数表示胶乳的氨含量(A)单位为质量分数(%)，按式(B.1)计算。

A=1.7cVV0		(B.1)

式中：

- c ——盐酸标准溶液的摩尔浓度，单位为摩尔每升（mmol/L）；

- V——消耗盐酸标准溶液的量，单位为毫升（mL）；

- V0——鲜胶乳样品的量，单位为毫升（mL）。

- 进行双份测定,双份测定结果之差不应大于0.5 v%，然后取算术平均值，结果表示到小数点后两位。

（规范性）
天然橡胶重均相对分子量和分子量分布系数的测定

原理

基室温下将干燥的天然生胶溶于四氢呋喃。过滤溶液以除去“凝胶”（轻度交联的橡胶）和其它不溶物质。滤液使用凝胶渗透色谱法测定分子量[1]。根据色谱图可以计算出数均相对分子量（Mn）、重均相对分子量（Mw）和分子量分布指数（PDI=Mw/Mn）。

试剂和材料

除非另有说明，仅使用确认的分析纯试剂。

2,6-二叔丁基对甲酚（BHT，CAS 128-37-0）

质量分数不应低于99.5 %。

四氢呋喃（THF，CAS 109-99-9）

分析纯或色谱纯，质量分数不应低于99.0 %。

建议以色谱纯四氢呋喃为溶剂。

如果以分析纯四氢呋喃为溶剂，则应加入0.5 %（相对于四氢呋喃的质量分数）2,6-二叔丁基对甲酚（C.2.1）作抗氧剂。

BHT保留性强并起到指示色谱图终点的作用。BHT能使试验期间小幅变化得到更正，同时在色谱柱条件发生剧烈变化时，也能起指示作用。

使用前，溶剂应使用聚四氟乙烯(PTFE)膜过滤器（C.3.2）过滤。

聚苯乙烯（CAS 9003-53-6）标准样品

重均分子质量（Mw）应为2×103～2×107。所用标准样品应包含受测样品的整个分子质量范围。合适的一组聚苯乙烯标准样品示例见表1，Mp为最高峰值处的分子量。

- 聚苯乙烯标准样品

| 样品号 | Mp | Mw/Mn | 样品号 | Mp | Mw/Mn |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.616×107 | 1.07 | 8 | 4.736×105 | 1.02 |
| 2 | 1.162×107 | 1.07 | 9 | 2.805×105 | 1.02 |
| 3 | 6.870×106 | 1.09 | 10 | 1.394×105 | 1.03 |
| 4 | 3.039×106 | 1.05 | 11 | 7.480×104 | 1.02 |
| 5 | 2.189×106 | 1.03 | 12 | 2.877×104 | 1.02 |
| 6 | 1.390×106 | 1.04 | 13 | 1.044×104 | 1.03 |
| 7 | 7.810×105 | 1.02 | 14 | 3.090×103 | 1.04 |

仪器

凝胶渗透色谱仪，合适的配备了C.3.1.1至C.3.1.7中规定组件的高效液相色谱仪。

流动相瓶，容量不低于4 L，体积足够大以容纳足量的溶剂（见C.2.2）。

在试验期间补充溶剂会导致溶入的空气及溶解杂质发生量的改变，从而导致折光指数发生较大的变化。一旦加入新的溶剂，需要很长时间才能获得稳定的基线。

在线自动排气系统，避免流动相产生气泡并确保进液量稳定。

温控泵/单元泵，保证在适当温度下具有足够的溶剂进样速度。例如，35 ℃下进样速度为1.0 mL/min。

进样器，最大进样量200 µL。

色谱柱，凝胶色谱柱，通常填装具有一系列孔径的交联聚苯乙烯凝胶刚性微球（用苯乙烯—二乙烯基苯聚合物制备）。

选用不同的色谱柱，能测定的分子量范围从2×103至大于1012。只要在测定范围内能分离不同分子量的聚合物且不受所用溶剂的不良影响，也可使用其他色谱柱填充物。安装色谱柱到色谱仪时，应确保样品首先经过最大孔径的色谱柱淋洗，最后才经过最小孔径的色谱柱淋洗。

示差折光检测器（或其他类型检测器），对所使用天然生胶溶液有充分的响应。

数据处理单元，用于计算所需的分子量和分子量分布。

聚四氟乙烯膜（PTFE）过滤器，孔径0.45 µm～1.0 µm，根据所用的色谱柱和实验室设备情况选用实际的孔径。

注射器，容量 100 µL和 200 µL（或更大容量）。

涡旋振荡器。

自动进样器，带有小瓶（最好使用棕色瓶）。可使用带有关联软件的自动进样器进样。

试验步骤

凝胶渗透色谱仪的准备

选用合适的色谱柱，宜以 0.6 mL/min 的溶剂流速对色谱仪进行调节，直到获得稳定的基线。色谱柱应恒温在室温 10 ℃以上，实验时色谱柱温度在30 ℃～45 ℃。溶剂瓶应备有足够完成一次分析所用的溶剂，溶剂脱气后应在惰性气体下储存。实际应用流速可依据色谱柱允许的最大流速而定。

数据处理单元的准备

- 数据处理单元（C.3.1.7）将检测器输出转换成数字信号，使检测通常按1 Hz至5 Hz的频率进行。如果有必要降低噪音，可将测试进行组合，以使每一测定的时间片段为1 s到2 s。

样品溶液的制备和注入

取附录A中干胶膜样品约0.1 g，加入容积为30 mL的螺口小瓶（最好为棕色）中，然后加入30 mL溶剂（C.2.2）。

室温下用涡旋振荡器（C.3.4）轻微振动螺口瓶1 min，然后在37 ℃下保温24 h。

- 样品溶液应遮光保存。保温过程中可用物品遮住螺口瓶，或者直接使用棕色瓶。

用聚四氟乙烯（PTFE）膜过滤器（C.3.2）过滤溶液，再用注射器（C.3.3）吸取滤出液或将滤出液引入自动进样瓶中。

按GB/T 37498测量凝胶含量，当样品凝胶含量大于 30 %时，应增加过滤次数。

注入样品溶液并按正常的方式进行样品测定。

校正

将聚苯乙烯标准样品(C.2.3)溶解于制备好的溶剂（C.2.2）中，配成浓度为0.1 mg/mL的溶液，供校正用。所用标准样品应包含受测样品的整个分子量范围。

将聚苯乙烯标准样品(C.2.3)在溶剂（C.2.2）中溶解过夜，避免剧烈振荡。剧烈振荡将降低分子量，并且增加峰宽。

每个标准样品均进行一次测定，每次注入量100 µL，读取峰的保留时间tR。

用每个聚苯乙烯标准样品(C.2.3)的保留时间对分子量作图。一组聚苯乙烯标准样品的典型分子量校正曲线如图1所示。校正曲线的相关系数应大于0.9990。如果达不到，应对引起不良校正的标准样品重复校正步骤。

图例仅为一组聚苯乙烯标准样品的典型分子量校正曲线，可适当减少标准样品的数量，但不应少于8个标准样品。

色谱仪的软件使用校正曲线计算待测样品的参数。

标引序号说明：

X— 保留时间，tR(min)

Y— logMw

一组聚苯乙烯标准样品的典型校正曲线

标引序号说明：

X—保留时间，tR(min)

Y—示差折光检测器响应信号，mV

GPC色谱图示例

结果表示

如果试样溶液中BHT的保留时间与校正过程（见C.5）聚苯乙烯标准样品中的BHT保留时间相比，在±15 s范围内，则结果是理想的。如果达不到，重复C.5步骤，重新绘制聚苯乙烯标准样品的典型分子量校正曲线。

对于每个试样溶液，都可从色谱仪自动获取重均相对分子量及其和分子量分布系数等参数。

天然橡胶样品的色谱图参见图2。

（规范性）
鲜胶乳中小橡胶粒子含量的测定

橡胶粒子粒径测定

按照NY/T 4516 测定鲜胶乳中橡胶粒子粒径。

结果表示

    - 根据D.1测定的橡胶粒子粒径数据，计算粒径小于250 nm的橡胶粒子的体积分数。

试验结果以三次平行计算结果的算术平均值表示，精确至小数点后一位。三次平行计算结果的相对标准差应小于15 %。

（规范性）
鲜胶乳中残渣含量的快速测定

原理

将新鲜胶乳稀释后进行一次离心，所得沉积物用氨-乙醇溶液洗涤，然后干燥至恒定质量。

试剂

仅使用确认的分析纯试剂，蒸馏水或纯度与之相等的水。

乙醇（CAS 64-17-5），ρ= 0.789 g/cm3，质量分数不低于95 %。

氨水（CAS 1366-21-6），ρ= (0.90 ± 0.02) g/cm3，质量分数为25 %～28 %。

氨-乙醇溶液，按GB/T 8293配制。

仪器

普通的实验室仪器。

低速台式离心机，转速不低于3500 r/min，配备有两支50 mL的锥形离心管或圆形离心管。

吸管，容量分别为5 mL和10 mL。

分析天平，能精确至0.1 mg。

天平，能精确至0.1 g。

烘箱，能控制在90 ℃±5 ℃。

实验步骤

取样和实验室样品制备

经355 μm筛网过滤的新鲜胶乳，在混合池充分混合均匀后，用取样器在混合池四周的上、中、下部位，分别抽取约20 g，然后将样品混合、充分搅拌均匀。

样品按GB/T 8299测定干胶含量，按附录B测定氨含量，称取样品100 g（m1），精确至0.1 mg，然后按样品的干胶含量稀释到质量分数为25 %和氨含量控制在质量分数为0.2 %，加入水（m0）（E.2）和氨水（m2）（E.2.2），用此稀释新鲜胶乳作为实验室样品。

试样离心

进行双份平行测定，使用两支离心管（E.3.1）以便互相平衡。从按A.4.1.2制备的实验室样品中分别称取试样约40 g（m3），精确至0.1 mg，加入每支离心管。

盖上离心管盖，对称放入台式离心机（E.3.1）转子位置中，转速设定为3500 r/min，离心20 min ，用勺子取出大部分膏化层，用吸管（E.3.2）小心吸出全部液体，再用氨-乙醇溶液（E.2.3）约5 mL，润洗离心管底部残渣3次～4次后，将残渣全部移入己称量并恒重的表面皿中。

将表面皿放置在90 ℃±5 ℃的烘箱(E.3.5)内干燥90 min至恒重，并记录其质量（m4）,精确至1 mg。

结果表示

按式（1）计算新鲜胶乳残渣含量（S），单位为百分号（%）：

S=m4(m0+m1+m2)m1m3×100	 (E.1)

式中：

m4—干燥后残渣质量，单位为克（g）；

m3—稀释新鲜胶乳的质量，单位为克（g）；

m2—氨水的质量，单位为克（g）；

m1—新鲜胶乳的质量，单位为克（g）；

m0—水的质量，单位为克（g）；

试验结果以双份平行测定结果的平均值表示，数值精确至小数点后两位。平行测定结果之差应小于0.02 %（质量分数）。