| ICS | 83.040.10 |
| --- | --- |
| CCS | CSTC. B 72 |

中国热带作物学会团体标准

T/XXX XXXX—XXXX

天然生胶 高铁减震器标准橡胶

Natural raw rubber  Srandard rubber for aviationg tires

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

中国热带作物学会  发布

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由中国热带作物学会提出并归口。

本文件起草单位：青岛科技大学、中国热带农业科学院橡胶所 中国热带农业科学院农产品加工研究所 青岛博锐智远减振科技有限公司。

本文件主要起草人：夏琳、辛振祥、王洪振、曹江勇、刘志国、桂红星、廖禄生、丁丽、王兵兵。

天然生胶 高铁减震器标准橡胶

范围

本文件规定了高铁减震器标准橡胶的要求、试验方法、检验规则及贮存。

本文件适用于高铁减震器标准橡胶的生产、检验验收和交付。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 528  硫化橡胶和热塑性橡胶拉伸应力应变性能的测定

GB/T 529  硫化橡胶或热塑性橡胶撕裂强度的测定

GB/T 531.1  橡胶袖珍硬度计压入硬度试验方法

GB/T 1232.1  未硫化橡胶  用圆盘剪切粘度计进行测定  第1部分：门尼粘度的测定

GB/T 1687  硫化橡胶在屈挠试验中温升和耐疲劳性能的测定 第二部分：压缩屈挠试验

GB/T 2941  橡胶物理试验方法、试样制备和调节通用程序

GB/T 3510  未硫化胶  塑性的测定 快速塑性计法

GB/T 3516  橡胶 溶剂抽出物的测定

GB/T 3517  天然生胶  塑性保持率（PRI）的测定

GB/T 4498.2  橡胶 灰分的测定

GB/T 6038  橡胶试验胶料的配料、混炼和硫化设备及操作程序

GB/T 8081  天然生胶技术分级橡胶(TSR)规格导则

GB/T 8086  天然生胶  杂质含量测定法

GB/T 8088  天然生胶和天然胶乳  氮含量的测定

GB/T 8089  天然生胶烟胶片、白皱胶片和浅色皱胶片

GB/T 15340  天然、合成生胶取样及制样方法）

GB/T 24131.1  生橡胶  挥发分含量的测定 第一部分：热辊法和烘箱法

GB/T 24797.2  橡胶包装用薄膜 第2部分：天然橡胶

NY/T 1403  天然橡胶  评价方法

NY/T1527  天然生胶  水溶物含量的测定

术语和定义

本文件没有需要界定的术语和定义。

技术要求

物理和化学性能要求

高铁减震器标准橡胶的各项物理和化学性能要求应符合表1的规定。

高铁减震器标准橡胶的物理和化学性能规格

| 项目 | 执行标准 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| *挥发份，% | ≤ 0.50 | GB/T24131.1:（烘箱法，105℃±5℃） |
| *灰分，% | ≤ 0.50 | GB/T 4498 |
| *氮含量，% | 0.10—0.50 | GB/T 8088 |
| 杂质，% | ≤ 0.05 | GB/T 8086 |
| 丙酮抽出物，% | 1.00 ～ 4.00 | GB/T 3516 |
| *门尼粘度，ML100℃1+4 | 60 ± 5 | GB/T 1232.1 |
| *拉伸强度，MPa | ≥ 21.0 | GB/T 528 |
| *拉断伸长率，% | ≥ 550 | GB/T 528 |
| *硬度，邵尔A型 | 41 ± 3 | GB/T 531 |
| *500％定伸应力，MPa | ≥ 2.5 | GB/T 528 |
| 撕裂强度，kN/m | ≥ 30 | GB/T 529 |
| 压缩生热，℃ | ≤ 7 | GB/T 1687 |
| *塑性初值（P0） | ≥ 40 | GB/T 3510 |
| *塑性保持率（PRI） | ≥ 70 | GB/T 3517 |
| 回弹值/% | ≥ 65 | GB/T 1681 |
| 鉴定配方：天然橡胶100.00、氧化锌6.00、硫黄3.50、硬脂酸0.50、2-巯基苯丙噻唑（MBT）0.50。 硫化条件：140℃×30、40分钟。 |  |  |

外观要求

高铁减震器标准橡胶应满足以下条件：

浅黄或浅褐色，色泽均匀；

干燥、清洁，无木屑、砂粒等外来杂质；

应无发霉，无发粘，无夹生胶，无严重氧化变色。

包装和标志

包装

尺寸

胶包形状一般为长方体，其长为670 mm±20 mm；宽为330 mm±20 mm；高为250 mm±20 mm。

重量

胶包净重量为33.33 kg（±0.5 %）。

包装形式

应满可采用以下形式：

胶包内层包装应使用不剥离型薄膜，其性能应符合GB/T 24797.2的规定。

胶包外层可使用聚乙烯、聚丙烯袋单独包装；也可采用托盘包装，每层6块，每36块组成一个托盘，托盘外面用聚乙烯薄膜包裹固定。

若相关各方同意，也可使用其他适用的包装形式。

标志

每个胶包外包装上应有清晰可见的以下永久性信息：

产品名称；

规格代号；

商标；

制造商；

净重；

执行标准；

生产日期或批号；

检验标识。

检验规则

鉴定检验

检验时机

满足一下任一情况时应进行鉴定检验：

新产品投产或产品转厂生产；

生产过程设备、工艺重大改变；

胶乳产地、树种的变更；

质量一致性检验结果与鉴定检验结果有较大差异时。

连续生产时，每年按照鉴定检验项目进行1次全项目确认检验。

样品数量

1包。

检验项目

除另有规定外，鉴定检验的项目按表2的规定执行。

检验项目

| 序号 | 检验项目 | 鉴定检验 | 要求 章条号 | 检验方法 章条号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 尺寸 | ● | 4.3.1.1 | 6.1 |
| 2 | 重量 | ● | 4.3.1.2 | 6.1 |
| 3 | 标志 | ● | 4.3.2 | 6.1 |
| 4 | 外观质量 | ● | 4.2 | 6.2 |
| 5 | 挥发份 | ● | 4.1 | 6.3 |
| 6 | 灰分 | ● | 4.1 | 6.3 |
| 7 | 氮含量 | ● | 4.1 | 6.3 |
| 8 | 水溶物 | ● | 4.1 | 6.3 |
| 9 | 杂质 | ● | 4.1 | 6.3 |
| 10 | 丙酮抽出物 | ● | 4.1 | 6.3 |
| 11 | 门尼粘度 | ● | 4.1 | 6.3 |
| 12 | 拉伸强度 | ● | 4.1 | 6.3 |
| 13 | 拉断伸长率 | ● | 4.1 | 6.3 |
| 14 | 硬度 | ● | 4.1 | 6.3 |
| 15 | 500％定伸应力 | ● | 4.1 | 6.3 |
| 16 | 撕裂强度 | ● | 4.1 | 6.3 |
| 17 | 压缩生热 | ● | 4.1 | 6.3 |
| 18 | 塑性初值（P0） | ● | 4.1 | 6.3 |
| 19 | 塑性保持率（PRI） | ● | 4.1 | 6.3 |
| 20 | 回弹值（PRI） | ● | 4.1 | 6.3 |
| ●必检项目；○订购方和承制方协商检验项目；—不检项目。 |  |  |  |  |

合格判据

若检验项目中有1项不符合本规范的要求时，则判定鉴定检验不合格。

包装和标志检验

包装检查

目视检查橡胶的包装方式和内、外包装的完好程度，应符合本规范的规定，并无影响橡胶质量的损毁。

尺寸检查

橡胶去除外包装后，用卷尺测量胶块的尺寸，结果应符合4.3.1.1的规定。

重量检查

橡胶去除外包装后，用合适的衡器测量胶块的重量，结果应符合4.3.1.2的规定。

标志检查

目视检查标志应符合本规范4.3.2.2的规定。

外观检验

目视检查橡胶表面，应符合本规范4.2的规定。橡胶切割后断面外观的检查随生产使用进行，发现不合格胶块时予以剔除。

物理和化学性能检验

取样制样

取样

高铁减震器标准橡胶按GB/T 15340规定的方法取样和均化，从一批橡胶中所取的每个样品都应符合本标准要求。

试验配方及混炼

高铁减震器标准橡胶物理性能试验的配方应符合表1的规定。配料、混炼设备、过程控制应符合GB/T 6038的规定。混炼加料顺序和操作程序应符合NY/T 1403的规定。

硫化条件

高铁减震器标准橡胶物理性能试验胶料的硫化条件应符合表1的规定。硫化设备、过程控制应符合GB/T 6038的规定。

试样形状

高铁减震器标准橡胶物理性能试验采用哑铃状试样，裁刀使用GB/T 528中规定的I型裁刀。

检验条件

实验室温度

标准试验室温度为23±2 ℃或27±2 ℃（热带、亚热带地区）。

实验室湿度

当温度和湿度都需要控制时，应从表3进行优先选择。

实验室温湿度

| 温度/℃ | 相对湿度/％ | 湿度公差/％ |
| --- | --- | --- |
| 23 | 50 | ±10 |
| 27 | 65 |  |

样品及试样的停放与调节

方法如下：

- 橡胶取样后应至少在标准温度下停放16 h以上，确保样品内外温度均衡并达到标准温度后方可进行均化。

橡胶样品经均化后应在标准实验条件下调节2 h以上，方可用于混炼及其它试验。

橡胶经混炼后应在标准实验条件下调节 2 h～24 h进行硫化。

橡胶试样硫化与试验的最短间隔应不少于16 h，最长停放时间应不超过4周。裁切试样前，在标准实验条件下调节不少于3 h。如果试样需要打磨，打磨与试验的间隔应不少于16 h，并不超过72 h。

物理和化学性能试验

高铁减震器标准橡胶的各项物理和化学性能试验按表1的规定进行。检验用的仪器仪表、衡具、量具需经国家认可的检测机构检定合格，并在有效期内。

运输和贮存

应满足以下条件：

胶包贮存置于地面高度30 cm以上和距离墙壁50 cm以上的托盘上。堆叠高度为4～6层。

存放胶包的仓库，通风良好、干燥、不漏雨，防止发霉。存放温度不超过35℃，胶包贮藏位置无阳光直射。

仓库要清洁。胶包不与铜和锰的盐类或氧化物接触，不与油类和易燃物品一起贮放。

胶料贮存期限为24个月。

高铁减震器标准橡胶可采用公路、铁路、水运、空运等适宜的运输方式。在运输过程中应避免阳光直射、潮湿或雨淋，并避免杂质和化学物质污染。

说明事项

预定用途

本规范规定的高铁减震器标准橡胶适用于军用、民用高铁减震器。

订购文件中应明确的内容

- 本规范的编号、名称；

包装要求；

其它需要说明的事项。