中国热带作物学会
团体标准

《天然生胶  重卡轮胎标准橡胶》

（征求意见稿）

编

制

说

明

《天然生胶  重卡轮胎标准橡胶》起草组

2025年09月

一、工作简况

（一）任务来源

针对国产天然橡胶无法满足高端制品用胶性能的要求、重卡轮胎生产用胶依赖进口的问题，通过评价专用胶产品性能，为专用胶生产提供支撑。

第一，创新性地建立一套适用于重卡轮胎的动态性能评价标准，解决重卡轮胎研发过程中的卡脖子现象，通过检测标准的统一促进重卡轮胎产业升级，满足技术创新需要。

第二，将天然橡胶的粗加工与重卡轮胎加工关联，建立粗加工过程的工艺中天然橡胶的微观结构与重卡轮胎制品的配方设计、工艺调控及制品性能之间的关系。通过研究重卡轮胎专用天然橡胶加工性能流变特性、与填料网络相互作用，建立重卡轮胎专用天然橡胶分子结构与胶乳生产技术、高性能专用胶工程化加工技术相互作用关系。

第三，将多维度测试方法有效串联、并用，更清晰的揭示天然橡胶的微观结构，更明确的进行产品配方、工艺设计。

（二）起草单位

除说明全部起草单位外，还应呈表列明参与人员姓名、单位、分工。

本标准起草人分别由来自5家单位从事天然橡胶生产加工技术研究的12人组成，具体组成和任务分工见下表1。

表1 主要参与人员名单

| 姓名 | 性别 | 工作单位 | 职务/职称 | 项目分工 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 辛振祥 | 男 | 青岛科技大学 | 教授 | 制定相关标准关键参数 |
| 王洪振 | 男 | 青岛科技大学 | 副教授 | 实验测试与数据分析 |
| 宋萌萌 | 男 | 金宇轮胎集团 | 高级工程师 | 实验测试与数据分析 |
| 陈国富 | 男 | 金宇轮胎集团 | 高级工程师 | 实验测试与数据分析 |
| 桂红星 | 男 | 中国热带农业科学院橡胶研究所 | 研究员 | 数据分析 |
| 廖禄生 | 男 | 中国热带农业科学院农产品加工研究所 | 研究员 | 数据分析 |
| 丁丽 | 男 | 中国热带农业科学院橡胶研究所 | 副研究员 | 性状指标测定 |
| 丁爱武 | 男 | 海南省先进天然橡胶复合材料工程研究中心有限公司 | 副研究员 | 参与本标准制定与修改 |
| 唐海龙 | 男 | 海南省先进天然橡胶复合材料工程研究中心有限公司 | 高级工程师 | 参与本标准制定与修改 |

（三）主要工作过程

要按标准各阶段为单位分别编写。列出各阶段的关键内容。征求意见、审查阶段的主要内容要详细给出。征求意见要对征求对象的代表性、回复情况、意见处理情况进行总结说明。

1.起草阶段

任务下达后，青岛科技大学牵头成立了标准起草工作小组，确定了起草组成员，由长期从事天然橡胶收集评价胶乳加工及重卡轮胎生产相关专业的成员组成，并明确了工作小组职责和任务分工，制定了工作原则和详细实施方案。在标准制定过程中，始终坚持科研与实践相结合的原则，把多年来在天然橡胶生产加工、重卡轮胎制造研究过程中总结的经验，经过科学的方法进一步加以验证、补充、完善，使之规范化和标准化。

二、标准编制原则和确定标准主要内容的依据

（一）编制原则

1. 本标准按GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》给出的规则编制，使标准在结构、语言表述和编排格式上符合标准的要求。

2. 根据天然橡胶检验方法的技术要求以及当前技术水平，遵循科学性、合理性、经济性和可操作性的原则，修订本标准的技术内容。

3. 在标准的名称、技术要求结构和内容、用语等方面与天然橡胶系列标准及相关标准保持一致。

（二）主要内容以及确定依据

1. 关于本标准的范围

本标准规定重卡轮胎标准橡胶的要求、试验方法、检验规则及贮存。

2. 关于本标准的规范性引用文件

本标准引用文件规范了本标准涉及的质量要求的测试方法，包括重卡轮胎标准橡胶的取样方法、样品制备、操作步骤和质量要求、测试方法等，具体如下：

GB/T 528  硫化橡胶和热塑性橡胶拉伸应力应变性能的测定

GB/T 529  硫化橡胶或热塑性橡胶撕裂强度的测定

GB/T 531.1  硫化橡胶或热塑性橡胶.压入硬度试验方法

GB/T 1232.1  未硫化橡胶  用圆盘剪切粘度计进行测定  第1部分：门尼粘度的测定

GB/T 1687  硫化橡胶在屈挠试验中温升和耐疲劳性能的测定 第2部分：压缩屈挠试验

GB/T 3510  未硫化橡胶  塑性的测定 快速塑性计法

GB/T 3516  橡胶 溶剂抽出物的测定

GB/T 3517  天然生胶  塑性保持率（PRI）的测定

GB/T 4498.2  橡胶 灰分的测定 第2部分：热重分析法

GB/T 6038  橡胶试验胶料的配料、混炼和硫化设备及操作程序

GB/T 8086  天然生胶  杂质含量的测定

GB/T 8088  天然生胶和天然胶乳  氮含量的测定

GB/T 15340  天然、合成生胶 取样及制样方法

GB/T 24131.1  生橡胶 挥发分含量的测定 第1部分：热辊法和烘箱法

NY/T 1403  天然橡胶 评价方法

GB/T 1681  硫化橡胶回弹性的测定

GB/T 7759.1  硫化橡胶或热塑性橡胶 压缩永久变形的测定 第1部分：在常温及高温条件下

GB/T 1689  硫化橡胶 耐磨性能的测定（用阿克隆磨耗试验机）

GB/T 9867  硫化橡胶或热塑性橡胶耐磨性能的测定（旋转辊筒式磨耗机法）

3. 关于本标准的术语和定义

本标准没有需要界定的术语和定义。

4. 关于本标准的内容

本标准规定了重卡轮胎标准橡胶的基本性能、测试项目、技术指标、试验方法等要求。重卡轮胎标准橡胶应符合17个测试项目的技术指标要求。技术指标的确定以兼顾先进性和可行性为原则。

本标准对于重卡轮胎标准橡胶的基本性能要求，包括：挥发分、灰分、杂质、氮含量、丙酮抽出物、硬度、门尼粘度、拉伸强度、拉断伸长率、塑性初值P0、塑性保持率PRI、撕裂强度、压缩生热、回弹值、压缩永久变形、阿克隆磨耗、DIN磨耗共17个基础性能指标。具体内容如下：

表2 重卡轮胎标准橡胶的物理和化学性能规格

| 序号 | 测试项目 | 执行标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | *挥发份，％ | ≤0.50 |
| 2 | *灰分，％ | ≤1.00 |
| 3 | 杂质，％ | ≤0.16 |
| 4 | *氮含量，％ | 0.10—0.50 |
| 5 | 丙酮抽出物，％ | 1.00～4.00 |
| 6 | *硬度，邵尔A型 | 62±2 |
| 7 | *门尼粘度，ML100℃1+4 | 68-94 |
| 8 | *拉伸强度，MPa | ≥15.0 |
| 9 | *拉断伸长率，％ | ≥600 |
| 10 | *塑性初值（P0） | ≥30 |
| 11 | *塑性保持率（PRI） | ≥40 |
| 12 | 撕裂强度，kN/m | ≥40 |
| 13 | 压缩生热，℃ | ≤34 |
| 14 | 回弹值/% | ≥53 |
| 15 | 压缩永久变形/% | ≤30 |
| 16 | 阿克隆磨耗/cm3 | ≤0.25 |
| 17 | DIN磨耗/ cm3 | ≤0.065 |
| 鉴定配方：天然橡胶100.00、氧化锌5.00、硬脂酸2.00、防老剂4020NA 1.00、炭黑N330 35.00、硫黄2.25、促进剂NS 0.70。 |  |  |

- 关于本标准的确定依据

本标准的提出主要依据现有重卡轮胎专用天然胶的应用情况、实验室专业测试与综合评价的结果及相关进口重卡轮胎专用橡胶的性能提出。具体依据如下：

（1）严格依据GB/T 8086《天然生胶 杂质含量的测定》、GB/T 8087《天然生胶 灰分含量的测定》、GB/T 8088《天然生胶 氮含量的测定》和GB/T 8085《天然生胶和天然胶乳 氮含量的测定》等国内标准进行系统验证，证明：重卡轮胎标准天然橡胶的化学成分与纯度控制指标确定为：挥发份≤ 0.50 %；灰分≤ 1.00 %；氮含量0.10-0.50 %；杂质含量≤ 0.16 %；丙酮抽出物1.00～4.00%。≤0.50%的低挥发份确保了胶料在高温加工（如硫化）过程中不会因过多水分或低分子物挥发而产生气泡、微孔等缺陷，保证制品内部致密性；≤1.00%的低灰分有效控制了无机盐和外来异物对橡胶网络结构的破坏，显著降低了应力集中点和疲劳裂纹萌生的风险，对提升产品在长期动态载荷下的抗疲劳性能至关重要；0.10—0.50%的氮含量范围则将生胶中的蛋白质含量控制在合理水平，过少可能影响其固有的高强度特性，过多则可能加速吸湿老化和热氧老化；1.00～4.00%的丙酮抽出物范围稳定了天然橡胶中天然树脂、脂肪酸等成分的含量，这些成分对胶料的塑炼、硫化特性及最终物理性能有重要影响，控制其含量可确保胶料加工工艺和最终产品性能的批次稳定性。

（2）通过门尼粘度特性试验以及GB/T 1232.1《未硫化橡胶 用圆盘剪切粘度计进行测定 第1部分：门尼粘度的测定》等标准验证，证明：重卡轮胎标准天然橡胶的门尼粘度（ML100℃1+4）定为：68-94。

（3）通过材料力学性能测试试验（包括拉伸、撕裂、硬度测试）以及GB/T 528《硫化橡胶或热塑性橡胶 拉伸应力应变性能的测定》、GB/T 529《硫化橡胶或热塑性橡胶 撕裂强度的测定（裤形、直角形和新月形试样）》、GB/T 531.1《硫化橡胶或热塑性橡胶 压入硬度试验方法 第1部分：邵氏硬度计法（邵尔硬度）》等国家标准进行验证，证明：重卡轮胎标准天然橡胶的关键力学性能指标确定为：拉伸强度≥ 15.0 MPa；拉断伸长率≥ 600 %；硬度（邵尔A型）62±2；撕裂强度≥ 40 kN/m。

这一系列指标的科学设定基于重卡轮胎的实际工况和长效服役要求：≥15.0 MPa的拉伸强度和≥40 kN/m的撕裂强度确保了制品在复杂交变应力下具有优异的抗破损和抗裂口增长能力；62±2的硬度范围为重卡轮胎提供了适中的静态刚度和动态支撑性，保障了重卡运行的平稳性；≥600%的拉断伸长率则赋予了材料良好的韧性储备和安全余量，以应对极端形变。以上指标共同构成了一个平衡且可靠的性能体系。

（4）通过压缩疲劳生热试验、华莱士塑性试验，依据GB/T 1687《硫化橡胶 在压缩或剪切状态下动态性能的测定》、GB/T 3510《未硫化胶塑性的测定 快速计法》、GB/T 3517《天然生胶 塑性保持率（PRI）的测定》、GB/T 1687 硫化橡胶在屈挠试验中温升和耐疲劳性能的测定 第2部分：压缩屈挠试验、GB/T 7759.1  硫化橡胶或热塑性橡胶 压缩永久变形的测定 第1部分：在常温及高温条件下、GB/T 1689 硫化橡胶 耐磨性能的测定（用阿克隆磨耗试验机）和GB/T 9867硫化橡胶或热塑性橡胶耐磨性能的测定（旋转辊筒式磨耗机法）证明，重卡轮胎标准天然橡胶的关键动态疲劳性能及加工基础指标确定为：压缩生热≤ 34 ℃；塑性初值（P0）≥ 30；塑性保持率（PRI）≥ 40；回弹值 ≥ 53 %；压缩永久变形≤30%；阿克隆磨耗≤0.25cm3；DIN磨耗≤0.065 cm3

这一系列指标的设定具有明确的工程应用导向：≤34℃的超低压缩生热、≥53%的高回弹值、≤30%的压缩永久变形、≤0.25cm3阿克隆磨耗和≤0.065 cm3DIN磨耗是保障重卡在高速公路长期高频次动态载荷下，能量损耗低、温升小、磨损量少和抗疲劳老化性能优异的核心依据，直接关系到产品的使用寿命和行车安全；≥30的塑性初值（P0）确保了生胶具有足够的初始分子量和门尼粘度，为混炼胶提供良好的基体强度和加工安全性；≥40的塑性保持率（PRI）则反映了生胶具有优异的抗热氧老化降解能力，保证了胶料在加工过程中的性能稳定性与一致性。以上指标共同构成了评价重卡轮胎用天然生胶耐疲劳性、耐久性及加工适用性的关键体系。

6. 关于本标准的检验规则

为确保生产效率，本标准将重卡轮胎标准胶的检验类别分为鉴定检验、质量一致性检验。

鉴定检验覆盖全部17个测试项目，只在新的特种胶产品投产或转厂生产时，生产过程设备、工艺重大改变，胶乳产地、树种变更，或质量一致性检验结果与鉴定检验结果有较大差异时进行；连续生产时，每年进行 1 次全面考核。

挥发分、灰分、杂质、氮含量、丙酮抽出物、硬度、门尼粘度、拉伸强度、拉断伸长率、塑性初值P0、塑性保持率PRI、撕裂强度、压缩生热、回弹值、压缩永久变形、阿克隆磨耗、DIN磨耗测试项目经过起草组研究、调研、验证，具有能够反映重卡轮胎标准胶的关键组分与性能，确保批次稳定性和能够快速检测且成本可控，适合高频次检验的特点，因此作为本标准质量一致性检验测试项目。

7. 关于本标准的原料包装、贮存和运输

标准胶在包装、贮存和运输过程中常因标识不清、贮存和运输时处理不当引起的质量差异，导致标准胶不符合要求从而带来损失。因此，本标准对航空轮胎标准橡胶包装、贮存和运输给出了具体要求。

三、主要试验或验证的分析、综述报告，技术经济论证，预期的经济效果

（一）主要试验或验证的分析、综述报告

1. 总体要求

本标准测试项目、技术指标、试验方法，及其与GB/T8089-2007中一级烟胶片以及GB/T 8081-2008/ISO 2000:2003《天然生胶技术分级橡胶(TSR)规格导则》中5号胶工艺指标要求的对比见表3。

表3　重卡轮胎标准橡胶的物理和化学性能规格

| 项目 |  | 一级烟胶片标准 | 执行标准 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *挥发分，％ |  | ≤0.80 | ≤0.50 | GB/T24131.1:（烘箱法，105℃±5℃） |
| *灰分，％ |  | ≤0.60 | ≤1.00 | GB/T 4498 |
| 杂质，％ |  | ≤0.05 | ≤0.16 | GB/T 8086 |
| *氮含量，％ |  | ≤0.60 | 0.10-0.50 | GB/T 8088 |
| 丙酮抽出物，％ |  | — | 1.00～4.00 | GB/T 3516 |
| *硬度，邵尔A型 |  | — | 62±2 | GB/T 531 |
| *门尼粘度，ML100℃1+4 |  | 60±5 | 68-94 | GB/T 1232.1 |
| *拉伸强度，MPa |  | ≥19.6 | ≥15.0 | GB/T 528 |
| *拉断伸长率，％ |  | — | ≥600 | GB/T 528 |
| *塑性初值（P0） |  | ≥30 | ≥30 | GB/T 3510 |
| *塑性保持率（PRI） |  | ≥60 | ≥40 | GB/T 3517 |
| 撕裂强度，kN/m |  | — | ≥40 | GB/T 529 |
| 压缩生热，℃ |  | — | ≤34 | GB/T 1687 |
| 回弹值，％ |  | — | ≥53 | GB/T 1681 |
| 压缩永久变形/% |  | — | ≤30 | GB/T 7759.1 |
| 阿克隆磨耗/cm3 |  | — | ≤0.25 | GB/T 1689 |
| DIN磨耗/cm3 |  | — | ≤0.065 | GB/T 9867 |
| 注 | 鉴定配方：天然橡胶100.00、氧化锌5.00、硬脂酸2.00、防老剂4020NA 1.00、炭黑N330 35.00、硫黄2.25、促进剂NS 0.70。 硫化条件：140℃×30、30分钟。 |  |  |  |

- 重卡轮胎标准橡胶技术指标的确定

重卡轮胎标准橡胶技术指标的确定主要依据一级烟胶片及国产5号胶的标准以及2021年以来，中国热带农业科学院提供的实验结果，结合重卡轮胎生产过程中原材料要求制定。

- 挥发分、灰分、氮含量、杂质、丙酮抽出物技术指标的确定

重卡轮胎标准橡胶挥发分、灰分、氮含量、水溶物、杂质、丙酮抽出物技术指标是结合样品实验结果确定的，其实验结果见表4。

表4 挥发分、灰分、氮含量、杂质、丙酮抽出物统计结果

| 项目 | 检测结果 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 最低值 | 最高值 | 平均值 | 超限次数 |
| 挥发分 | 0.24 | 0.46 | 0.36 | 0 |
| 灰分 | 0.68 | 0.96 | 0.75 | 0 |
| 氮含量 | 0.16 | 0.43 | 0.35 | 0 |
| 丙酮抽出物 | 2.55 | 3.64 | 3.28 | 0 |
| 杂质 | 0.06 | 0.16 | 0.09 | 0 |

- 挥发分：现行标准中，GB/T 8081-2008规定值最小，为≤0.60%，表4结果显示，目前重卡轮胎标准橡胶挥发分更小，可以满足“≤0.50%”，具有可行性。

- 灰分：现行标准中，GB/T 8081-2008规定值最小，为≤0.60%，表4结果显示，目前重卡轮胎标准橡胶灰分≤1.00，满足“≤1.00%”。

- 杂质：现行标准中，GB/T 8081-2008规定值最小，为≤0.05%，在表4结果显示，目前重卡轮胎标准橡胶杂质较多，但满足“≤0.16%”。

- 氮含量：现行标准中，GB/T 8081-2008规定值最小，为≤0.60%，氮含量过低或过高都会影响天然生胶的物理性能，在表4结果显示，目前重卡轮胎标准橡胶氮含量基本稳定在0.10%-0.50%之间，可以满足“0.10%-0.50%”的要求，具有可行性。

- 丙酮抽出物：现行标准中，NY/T 733-2003中对丙酮抽出物规定为“≤3.5%”，根据研究显示，过低的丙酮抽出物也会影响胶料质量，故将指标更改为“1.00%-4.00%”，根据表4显示，可以满足要求，具有可行性。

- 硬度、门尼粘度、拉伸强度、拉断伸长率、塑性初值、塑性保持率、撕裂强度、压缩生热、回弹值、压缩永久变形、阿克隆磨耗、DIN磨耗技术指标的确定。

重卡轮胎标准橡胶物理性能及门尼粘度、塑性初值、塑性保持率是根据一级烟胶片及国产5号胶的标准以及2021年以来，中国热带农业科学院提供的实验结果确定的，其实验结果见表5。

表5 物理性能及工艺性能统计结果

| 项目 | 检测结果 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 最低值 | 最高值 | 平均值 | 超限次数 |
| 拉伸强度， | 16.3 | 25.2 | 22.7 | 0 |
| *拉断伸长率，％ | 600 | 717 | 667 | 3 |
| *硬度，邵尔A型 | 44 | 46 | 45 | 0 |
| 撕裂强度，kN/m | 32 | 38 | 34 | 2 |
| 压缩生热，℃ | 22 | 34 | 28 | 0 |
| *塑性初值（P0） | 30 | 55.5 | 46.5 | 0 |
| *塑性保持率（PRI） | 40 | 66.5 | 53 | 0 |
| 门尼粘度，ML100℃1+4 | 68 | 94 | 79 | 0 |
| 回弹值，％ | 53 | 73 | 68 | 0 |
| 压缩永久变形，% | 22 | 28 | 24 | 0 |
| 阿克隆磨耗/cm3 | 0.22 | 0.26 | 0.24 | 2 |
| DIN磨耗/cm3 | 0.048 | 0.067 | 0.055 | 1 |
| 回弹值，％ | 53 | 73 | 68 | 0 |

- 拉伸强度：现行标准中，GB/T8089-2007中拉伸强度规定指标最大，为“≥19.6MPa”，根据表5显示，将其技术要求提高至“≥15.0MPa”，重卡轮胎标准胶达标率为 97%，具有可行性。

- 拉断伸长率、硬度、撕裂强度、压缩生热、压缩永久变形、阿克隆磨耗、DIN磨耗：现行标准没有对于天然胶的相关规定，本标准技术指标要求是根据重卡轮胎生产过程中天然胶原材料最低要求确定。根据表5显示，重卡轮胎标准胶各项指标达标率为98%以上，具有可行性。

- 塑性初值P0，塑性保持率PRI：现行标准中GB/T 8081-2008表准中有关于以上技术指标的要求，鉴于其针对的5号标准胶，过低的门尼粘度及塑性初值会影响天然胶的物理性能，较低的塑性保持率会影响胶料的老化性能，故根据表5显示，将塑性初值P0指标优化为“≥30”，将塑性保持率PRI指标优化为“≥40”。表5显示，具有可行性。

- 回弹值：现行标准中GB/T 8081-2008表准中没有关于回弹值的技术指标要求，然而，对于重卡轮胎类橡胶材料其回弹性能尤为重要，鉴于反复的实验测试结果分析，本标准对重卡轮胎材料的回弹值提出相应的技术要求，根据表5中的数据，将回弹值要求在“≥53”，具有可行性。

（二）技术经济论证、预期的经济效果

通过制定本标准，确定了重卡轮胎标准橡胶的适用范围、规范性引用文件、要求、检验规则、包装、贮存与运输等内容。解决了目前重卡轮胎标准橡胶无法有效控制质量一致性的问题，保障了重卡轮胎标准橡胶的高质量和稳定供应，为重卡轮胎标准橡胶初加工和应用企业提供技术指标依据，促进了重卡轮胎标准橡胶加工、应用的可持续、高质量发展。

四、采用国际标准和国外先进标准的程度

在国际上，天然橡胶重卡轮胎专用胶这一产品没有统一的国际标准 ISO 可借鉴。目前国内外没有适用于重卡轮胎科研生产使用的天然橡胶规范。GB/T 8089-2007《天然生胶烟胶片、白皱胶片和浅色皱胶片》、GB/T 8081-2008/ISO 2000:2003《天然生胶技术分级橡胶(TSR)规格导则》等天然橡胶通用标准，仅规定了简单的理化指标及分级。在国内，目前没有与天然橡胶重卡轮胎专用胶相关的标准。

五、与现行的法律法规和强制性国家标准的关系

本标准与有关现行的法律、法规和强制性标准没有冲突。

六、重大分歧意见的处理经过和依据

本标准修订过程中尚未出现重大分歧意见。

七、标准作为强制性或推荐性标准的建议

建议本标准作为推荐性标准发布实施。

八、贯彻标准的要求和措施建议（包括组织实施、技术措施、过渡办法等）

（一）本标准宣贯时应包括下列内容：

1. 介绍本标准修订的原因、过程及意义；

2. 介绍和解释本标准的主要技术内容；

3. 本标准实施过程中可能遇到的问题及解决办法。

（二）本标准宣贯时建议采用下列形式：

1. 举办有关生产使用企业和检验机构的有关人员参加的标准宣贯培训班；

2. 由标准起草人员到有关企业和检验机构，对相关人员进行现场宣讲、示范操作。

（三）本标准建议的实施日期

本标准发布后，建议立即实施。

九、废止现行有关标准的建议

无。

十、其他应予说明的事项

无。